## Slide 1: Разработка функционала на основе потенциала Терсоффа для моделирования свойств оксидов
Гревцев А.В.1
Абгарян К.К.1-3
Бажанов Д.И.1-3
1ФИЦ ИУ РАН, г.Москва
2МГУ, г. Москва
3МАИ, г. Москва
Notes: Здрвствуйте, меня зовут Гревцев Александр Владимирович
Тема доклада
Разработка функционала на основе потенциала Терсоффа для моделирования свойств оксидов

## Slide 2: Построение мемристоров
Мемристоры используются для создания резистивной энергонезависимой памяти (RRAM);
Мемристоры обладают дефектностью, которая связана с образованием филаментов;
Основная задача - воспроизвести формирование филамента;
Чтобы воспроизводить и моделировать события в структуре используется:
  Кинетический Монте-Карло;
  Молекулярно-динамические вычисления;
Sadi, Toufik & Mehonic, Adnan & Montesi, Luca & Buckwell, Mark & Kenyon, Anthony & Asenov, A., Journal of Physics: Condensed Matter. 2018 30. 10.1088/1361-648X/aaa7c1.
Notes: Мемристоры используются для создания резистивной энергонезависимой памяти (RRAM)
Мемристоры обладают дефектностью, которая связана с образованием филаментов
Основная задача - воспроизвести формирование филамента
Чтобы воспроизводить и моделировать события в структуре используется Кинетический Монте-Карло и Молекулярно-динамические вычисления

## Slide 3: Молекулярно-динамическое моделирование
Чтобы провести молекулярно-динамическое моделирование изменения положения атомов в кристаллической решетке, требуется решить нормальную систему Коши:
Чтобы получить правые части, нужно иметь потенциал с идентифицированными параметрами.
Существуют потенциалы, которые позволяют воспроизводить рост кластеров и вычислять дефекты. (RGL1,2, Tersoff3, Lennard-Jones4 и др.)
Phys. Rev. B 48, 22 – Published 1 July 1993
Phys. Rev. B 61, 2230 – Published 15 January 2000
Phys. Rev. B 37, 6991 – Published 15 April 1988
Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 8 (2000) 825–841.
Notes: Чтобы провести молекулярно-динамическое моделирование изменения положения атомов в кристаллической решетке, требуется решить нормальную систему Коши, которая представлена ниже.
Чтобы получить правые части, нужно иметь потенциал с идентифицированными параметрами для каждого из исследуемых материалов.
Существуют потенциалы, которые позволяют воспроизводить рост кластеров и вычислять дефекты. (RGL1,2, Tersoff3, Lennard-Jones4 и др.)

## Slide 4: Потенциалы для оксидов
Для моделирования структурных дефектов, возникающих в процессе роста оксидов различных фаз, применяются полуэмпирические потенциалы:
Потенциал Терсоффа1,2;
Метод погруженного атома3,4;
ReaxFF5.
Phys. Rev. B 73, 155329 – Published 25 April 2006
Powell D. Lattice Dynamics and Parameterisation Techniques for the Tersoff Potential Applied to Elemental and Type III-V Semiconductors // 2006.
Phys. Rev. B 64, 184102 – Published 15 October 2001
Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 8 (2000) 825–841. 10.1088/0965-0393/8/6/305.
The Journal of Physical Chemistry A 2008 112 (14), 3133-3140 DOI: 10.1021/jp076775c
Iwasaki T. et al. Molecular-Dynamics Analysis of Interfacial Diffusion Between High-Permittivity Gate Dielectrics And Silicon Substrates // Journal of Materials Research, 2004. Vol. 19, no. 4, pp. 1197–1202.
Notes: Для моделирования структурных дефектов (поверхность, граница интерфейса, вакансионные кластеры и др.), возникающих в процессе роста оксидов различных фаз, применяются полуэмпирические потенциалы:
Потенциал Терсоффа1,2;
Метод погруженного атома3,4;
ReaxFF5.

## Slide 5: Потенциал Терсоффа для оксидов
Для оксидов используется измененный потенциал Терсоффа, который был представлен в статьях1,2:
Iwasaki T. et al. Molecular-Dynamics Analysis of Interfacial Diffusion Between High-Permittivity Gate Dielectrics And Silicon Substrates // Journal of Materials Research, 2004. Vol. 19, no. 4, pp. 1197–1202.
Yasukawa A. Using an extended Tersoff interatomic potential to analyze the static-fatigue strength of SiO2 under atmospheric influence // JSME international journal. Series A, mechanics and material engineering, 1996. Vol. 39, no. 3, pp. 313-320.
Идентифицированные параметры этого потенциала будут использоваться для моделирования роста филамента в оксидах ZrO2 и HfO2.
Набор параметров для идентификации:
Notes: Для оксидов используется измененный потенциал Терсоффа, который был представлен в статьях ниже
Urepulsive - энергия отталкивания
Ushort – энергия ближнего порядка взаимодействия (состоит из энергии ковалентной связи и энергии металлической связи)
Uion – энергия ионной связи
Uvdw – энергия взаимодействия Ван-дер-Ваальса
Идентифицированные параметры для каждого из исследуемых материалов этого потенциала будут использоваться для моделирования роста филамента в оксидах ZrO2 и HfO2
Набор параметров для идентификации представлен ниже. Всего их 23 для каждого химического элемента.

## Slide 6: Параметрическая идентификация
Для получения потенциала, с помощью которого возможно воспроизводить свойства конкретного материала, необходимо найти вектор параметров , при котором достигается минимум функционала:
- сложная функция с множеством локальных минимумов. Требуется поиск начальных приближений:
Вероятностные методами Монте-Карло;
Методы сканирования;
Методы имитации отжига.
Yasukawa A. Using an extended Tersoff interatomic potential to analyze the static-fatigue strength of SiO2 under atmospheric influence // JSME international journal. Series A, mechanics and material engineering, 1996. Vol. 39, no. 3, pp. 313-320.
Notes: Для получения потенциала, с помощью которого возможно воспроизводить свойства конкретного материала, необходимо найти вектор параметров , при котором достигается минимум функционала
- сложная функция с множеством локальных минимумов.
Требуется поиск начальных приближений Вероятностными методами Монте-Карло, или сканирования, или имитации отжига
Для получения потенциала, с помощью которого возможно воспроизводить свойства конкретного материала, необходимо найти вектор параметров 𝜉=(𝜉_1,…,𝜉_𝑘 )∈𝑋, 𝑋⊆𝑅^𝑘, при котором достигается минимум функционала
𝐹(𝜉) - сложная функция с множеством локальных минимумов.
Требуется поиск начальных приближений Вероятностными методами Монте-Карло, или сканирования, или имитации отжига

## Slide 7: Параметрическая идентификация
После первого этапа поиска были найдены наборы параметров:
Powell D. Lattice Dynamics and Parameterisation Techniques for the Tersoff Potential Applied to Elemental and Type III-V Semiconductors // 2006.
Эти параметры достаточно близки к локальным минимумам. Следует применять методы локального поиска:
Метод Хука-Дживса;
Метод гранулярного поиска1;
Notes: После первого этапа поиска были найдены наборы параметров для каждого из исследуемых материалов
Эти параметры достаточно близки к локальным минимумам. Следует применять методы локального поиска нулевого порядка
Метод Хука-Дживса;
Метод гранулярного поиска1
После Применения этих методов выбирается тот набор параметров, при котором функция минимизации имеет наименьшее значение.

## Slide 8: Оксиды
При исследовании образования филаментарных структур рассматривается моноклинная и тетрагональная фазы оксидов (ZrO2, HfO2, VO2).
Планируется использовать следующий набор параметров для оксидов SiO2, ZrO2, HfO2:
Параметр | Si | Zr | Hf | O | Параметр | Si | Zr | Hf | O
 | 293.33 | 61.3 | 112.9 | 533 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
 | 75.491 | 6.4 | 8.82 | 41.8 |  | 5 | 5 | 5 | 5
 | 2.4799 | 1.857 | 2.07 | 5.36 |  | 8.15 | 6.84 | 7 | 13.61
 | 1.7322 | 0.929 | 1.033 | 2.68 |  | 0.6 | 1.33 | 1.31 | 1.48
 | 1.0999 × 10−6 | 0 | 0 | 2 |  | -4 | -4 | -4 | -2
 | 0.78734 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 6
 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.48
 | 1.0039 × 105 | 0 | 0 | 0 |  | -1.54 | -1.5 | -1.54 | -1.12
 | 16.218 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 10
 | −0.59826 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93 | 1 | 1 | 0.93
 | 2.6 | 3.18 | 3.17 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
 | 3 | 3.79 | 3.77 | 3 | - | - | - | - | -
Параметр | Si | Zr | Hf | O | Параметр | Si | Zr | Hf | O
 | 293.33 | 61.3 | 112.9 | 533 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
 | 75.491 | 6.4 | 8.82 | 41.8 |  | 5 | 5 | 5 | 5
 | 2.4799 | 1.857 | 2.07 | 5.36 |  | 8.15 | 6.84 | 7 | 13.61
 | 1.7322 | 0.929 | 1.033 | 2.68 |  | 0.6 | 1.33 | 1.31 | 1.48
 | 1.0999 × 10−6 | 0 | 0 | 2 |  | -4 | -4 | -4 | -2
 | 0.78734 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 6
 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.48
 | 1.0039 × 105 | 0 | 0 | 0 |  | -1.54 | -1.5 | -1.54 | -1.12
 | 16.218 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 10
 | −0.59826 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93 | 1 | 1 | 0.93
 | 2.6 | 3.18 | 3.17 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
 | 3 | 3.79 | 3.77 | 3 | - | - | - | - | -
Notes: При исследовании образования филаментарных структур рассматривается моноклинная и тетрагональная фазы оксидов (ZrO2, HfO2, VO2).
Планируется использовать следующий набор параметров, представленных в таблице, для оксидов SiO2, ZrO2, HfO2

## Slide 9: Заключение
Работа является продолжением статьи1 и ориентирована на получение нового программного функционала с целью проведения молекулярно-динамического исследования образования филаментарных структур в оксидах (ZrO2, HfO2) с учетом различных кристаллических фаз.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-29-03051_мк.
Abgaryan K. K., Grevtsev A. V. Parametric Identification of Tersoff Potential for Two-Component Materials // Advances in Theory and Practice of Computational Mechanics, 2020. pp. 257-268.
Notes: Работа является продолжением статьи1 и ориентирована на получение нового программного функционала с целью проведения молекулярно-динамического исследования образования филаментарных структур оксидах (ZrO2, HfO2) с учетом различных кристаллических фаз.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-29-03051_мк.