## Slide 1: Влияние обработки поверхности подложки на морфологию GaAs планарных нанопроволок (Монте-Карло моделирование)
Спирина Анна1, Шварц Н. Л.1,2
1Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск

## Slide 2: Рост по механизму пар-жидкость-кристалл

## Slide 3: Планарные нанопроволоки – дефект
[F. Bastiman et al., Nanotechnology, 27(9), 095601 (2016)]
GaAs вертикальные нанопроволоки + Ga капли на Si(111)
[R. Dowdy at al., IEEE Electron Device Lett. 33, 522 (2012)]
[S.A. Fortuna, X. Li, IEEE Elec. Dev. Lett. 30, 593 (2009)]
GaAs планарные нанопроволоки + Au капли на GaAs(100)

## Slide 4: Программный комплекс SilSim3D
Атомарные процессы в системе
1 – адсорбция Ga, As2; 2 – диффузия Ga, As, As2; 3 – десорбция Ga, As2;
4 – образование As2 (As + As → As2); 5 – диссоциация As2 (As2 → As + As);
6 – обменная диффузия As (Galiq + As → As + Galiq);
7 – кристаллизация GaAs (Galiq + As → Gas + As); 8 – растворение GaAs (Gas + Galiq → Galiq + Galiq); (As + Galiq → Galiq + As);
Монте-Карло модель
[А.Н. Карпов, А.В. Зверев, А.Г. Настовьяк, С.В. Усенков, Н.Л. Шварц
Вычислительные методы и программирование, 15, 388 (2014)]

## Slide 5
Монте-Карло модель роста планарных GaAs нанопроволок
time

## Slide 6: Начальные стадии роста планарных GaAs нанопроволок
GaAs(111)A

## Slide 7
Т = 890 К F(Ga) = 3 ML/s F(As2) = 15 ML/s
Вид сбоку
Вид сверху
Планарный рост GaAs нанопроволок
Edif(Ga-Film) = 0.5 eV
Edif(As-Film) = 0.5 eV
Edif(As2-Film) = 0.5 eV

## Slide 8: Влияние свойств поверхности на морфологию нанопроволок
Edif(Ga-Film) = 0.5 eV
Edif(As-Film) = 0.4 eV
Edif(As2-Film) = 0.3 eV
Вид сбоку
Вид сверху
Т = 890 К F(Ga) = 3 ML/s F(As2) = 15 ML/s

## Slide 9
Предложена схема роста планарных самокаталитических GaAs нанопроволок по механизму пар-жидкость-кристалл с помощью Монте-Карло моделирования;
Получено, что при самокаталитическом росте планарных GaAs нанопроволок, на подложке GaAs(111)А имеется три возможных направления роста;
Показано, что изменение свойств пленки-маски помогает предотвратить преждевременное поглощение капли галлия;
Заключение
Спасибо за внимание!
Работа поддержана грантом РФФИ №19-31-90023
an.spirits@isp.nsc.ru
nataly.shwartz@gmail.com