## Slide 1: Квантово-механическое исследование влияния магнетизации на электронную структуру Si:P
1Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
2Вычислительный центр ДВО РАН, г. Хабаровск
3ФГБУН Институт Материаловедения ХНЦ ДВО РАН, г. Хабаровск
Гниденко А. А.1,3, Чибисов А. Н.1, Чибисова М. А.2, Прохоренко А. В. 1
agnidenko@mail.ru
II Международная конференция
Математическое моделирование в материаловедении электронных
компонентов

## Slide 2: Введение
Один из перспективных способов создания кубитов - использование одиночных атомов фосфора, допированных в кристаллический кремний.
1998: Предложена технологическая схема создания кубитов на основе Si:P. / Kane B.E. A silicon-based nuclear spin quantum computer. Nature, 1998. Vol.393, pp.133-137. /
  высокое время когерентности
  совместимость с текущей кремниевой технологией
2010: экспериментально была показана возможность считывания ориентации спина электрона. / Morello A. et al. Single-shot readout of an electron spin in silicon. Nature, 2010, Vol.467, pp.687-691. /
2015: показана возможность отобразить электрон-обменное взаимодействие с помощью простых измерений переноса / S.K. Gorman, M.A. Broome, W.J. Baker, M.Y. Simmons. Impact of nuclear spin dynamics on electron transport through donors. Phys. Rev. B 2015. Vol.92, P.125413. /
Настоящее время: исследователи пытаются достичь контролируемое перекрывание волновых функций для высокой точности считывания спинов на каждом кубите. Для управления спиновыми состояниями используют электрическое и магнитное поля.

## Slide 3: Методы исследования, параметры расчетов
пакет программ Quantum ESPRESSO /P. Giannozzi P. et al. Advanced capabilities for materials modelling with Quantum ESPRESSO. J. Phys.:Condens. Matter., 2017, Vol. 29, P. 465901./
  теория функционала плотности (DFT)
  метод псевдопотенциала
обменно-корреляционное взаимодействие - приближении обобщенных градиентов (GGA[PBE])
энергия обрезания - 35 Ry (~ 476 эВ)
k-точки - однородная сетка 3×3×3
псевдопотенциалы для кремния и фосфора были из библиотеки программы Quantum ESPRESSO
кристаллическая решетка кремния - кубическая суперъячейка из 64-х атомов
Si:P - замещение центрального атома кремния атомом фосфора.

## Slide 4: Зонная структура Si и Si:P

## Slide 5: Зонная структура Si и Si:P
LUMO
HOMO
~ 0.450 эВ
~ 0.056 эВ

## Slide 6: Распределение намагниченности в Si:P
Намагниченность - разность электронных плотностей (n↑ - n↓)
Полная намагниченность: Mtot = ∫cell(n↑ - n↓)d3r
Полная намагниченность в Si:P за счет неспаренного электрона P. (1 μB/cell)
Для Si63P:
0.019 μB/cell на атоме фосфора
0.010 μB/cell на 4-х соседних кремниевых атомах
0.002-0.007 μB/cell - на остальных атомах кремния
VESTA (Visualization System for Electronic and Structural Analysis )
https://jp-minerals.org/vesta/en/
d(iso) = ⟨|ρ|⟩ + n × σ(|ρ|) – уровень изоповерхности по умолчанию

## Slide 7: Ограничение намагниченности в Quantum ESPRESSO
Ограничение полной намагниченности. В этом случае добавка к полной энергии системы определяется следующим образом:
где λ – численный параметр (может варьироваться для достижения сходимости), M – намагничивание; MFIX – фиксированная магнетизация. Суммирование ведется по компонентам намагниченности (i=x,y,z) в декартовой системе координат.
Ограничение атомной намагниченности. Добавка к полной энергии:
суммирование по декартовым компонентам и типам атомов (itype) в элементарной ячейке. Массив MCONS определяется из начального намагничивания.

## Slide 8: Ограничение полной намагниченности
Начальные условия: фиксированная магнетизация (MFIX) и ее направление, начальная намагниченность на атоме фосфора (квантовые состояниям |1> и |0> в сфере Блоха).
Выходные данные: величина и направление создаваемого внешнего магнитного поля, величины и направление намагниченности на атомах.
Результат: Отклонение общей магнетизации системы от оси Z приводит к созданию магнитного поля, которое разворачивает направление магнитных моментов отдельных атомов по направлению общей магнетизации, независимо от их начальной ориентации.
Разница в полных энергиях порядка 10-7 Ry, ниже задаваемого параметра сходимости по энергии (10-6 Ry)
MFIX | Угол(MFIX, oZ) | Магнитное поле, Тл | Полная энергия, Ry
1.0001 | 175 | 1.5E+00 | -729.66349951
1.001 | 175 | 8.6E+00 | -729.66349947
1.001 | 110 | 2.3E+01 | -729.66350010
1.01 | 170 | 4.7E+01 | -729.66349946

## Slide 9: Ограничение атомной намагниченности
M(P) = - 0.019 μB/cell
M(P) = - 0.049 μB/cell
M(P) = - 0.080 μB/cell
M(P) = - 0.140 μB/cell
Ограничение (усиление) магнетизации на атоме фосфора → локализация намагниченности вблизи атома

## Slide 10: Зонная структура Si:P в случае ограничения атомной намагниченности
M(P) OZ, μB/cell | HOMO-LUMO (Γ), eV
-0.019 | 0.056
-0.049 | 0.064
-0.080 | 0.073
-0.140 | 0.091

## Slide 11: Выводы
Ограничение полной намагниченности, реализованное в пакетах квантово-механических программ, не подходит для работы с локальным атомным магнитным моментом. Эта процедура приводит к со-ориентации полной (фиксированной) и атомной намагниченности независимо от начальных условий.
Ограничение атомной намагниченности приближает моделирование к реальности, концентрируя намагниченность около атомов фосфора (существуют вычислительные ограничения на размер рассчитываемой системы, и, как следствие, на концентрацию донорных атомов, расстояние между ними с суперъячейке). А также позволяет определить магнитные величины (и, в перспективе, ориентацию спина), оценивая зазор между донорным уровнем и дном зоны проводимости.
Работа поддержана в соответствии с Государственным заданием на выполнение НИР Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № 0818-2020-0005). При выполнении расчетов были использованы ресурсы ЦКП «Центр данных ДВО РАН» (г. Хабаровск), ЦКП «Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН» (г. Иркутск).

## Slide 12: Планы дальнейших исследований