## Slide 1: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ И БАЗОВЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СЛОЕВ ОКСИДА КРЕМНИЯ В.Л. Евдокимов АО «НИИМЭ»
Процесс газофазного осаждения слоев является одним из основных при изготовлении микросхем
Отклонения качества осаждаемых слоев оксида кремния характеризуются примесностью, полиморфностью и неконфрмностью.
До настоящего времени отсутствует достаточное представления о внутренних механизмах процесса и их роли в формировании состава, структуры и топологии слоев
Предлагается модель процесса, которая включает полную кинетическую схему и аналитические выражения для скоростей стадий формирования слоя и его базовых характеристик на примере осаждения оксида кремния.

## Slide 2: Распределение скорости потока температуры и концентрации реагента и продуктов реакции в газовом пограничном слое у подложки
Notes: При типичной скорости потока около 100 см/с , толщина ламинарного пограничного слоя у подложки составляет доли сантиметра
На примере осаждения SiO2, скорость окисления SiH4 максимальна внутри пограничного слоя на расстоянии около 1 мм от подложки
Основной и побочный продукты химической реакции диффундируют к подложке и наружу пограничного слоя

## Slide 3: Кинетическая схема процесса газофазного осаждения слоя G + aJ = bS + cI – обобщенное уравнение химической реакции
Notes: Основной (S) и побочный (I) продукты образуются по трем параллельным ветвям:
-на подложке в молекулярной форме (гетерогенно, ветвь 1),
-в пограничном слое в молекулярной форме (гомогенно- ветвь 2)
-в виде многомолекулярных кластеров в пограничном слое (ветвь 3)

## Slide 4: Стадии гетерогенного роста (ветвь1)
rg = (G-Gs) Dg / δ rga= Gs2/3 v kg e1 / 2λ, e1= eQga/RTs
rs = Ga2 d2 ν0 e2 е3. e2 = е-E/RTs , е3 = e- Qgd / RTs
ri1= Is2/3 v ki e4 / ks e5 2 λ, e4= eQia / RTs, e5= e Qsa / RTs
ri = Ga2d2 ν0 e2 e3 с / b rid= IsDi/2δ r1= rs+ ri1
Notes: Ветвь включает в себя скорости диффузии (rg ), адсорбции (rga), химич реакции реагента G с образованием основного (rs - S) и побочного продукта (ri - I). (Все скорости представлены в единицах потока (молек/см.кв. с)
Побочный летучий продукт (H2O) проходит стадии десорбции (rd ) вследствие экзотермической реакции, дезактивации (rd a) и адсорбции в дезактивированном виде (ra1)

## Slide 5: Стадии гомогенного роста (ветвь 2)
rsv = δ G2 sg v е5, rss = Sv Ds / δ rs0 = Sv Ds / δ
riv = δ G2 s v е5 с / b е5= e-E/RTv ri0 = Iv Di / δ r2 = rss+ ri1.
Notes: Образование основного (rsv - Sv) и побочного ( riv –Iv ) продуктов происходит и в газовом слое.
Sv диффундирует (rss ) как к подложке, формируя осаждаемый слой , так и наружу.
Iv диффундирует наружу (ri0 ), а некоторая часть (Ia ) адсорбируется.

## Slide 6: Гомогенный рост и диффузия кластеров (ветвь 3)
rz = π N2 dn2 v kz / 4 С = π N2 dn2 v kz τ / 4 τ = L/V
, dс= dn3 π N v τ kca / 4 rcd= С Dn (dn /dc )7/2 / δ N= Sv+Iv
Notes: На молекулах H2O , как на полярных образуются (ric rsc) кластеры . Они растут (rnd) в столкновениях с молек продуктов и диффундируют из области максимума их образования (скорости окисления реагента) , как к подложке (rсd), так и наружу газового слоя (rс0).

## Slide 7: Уравнения баланса и полученные выражения для неизвестных rs rss Iv ri dc C rcd
b rs= rga – баланс 1 ветви по основн продукту
Ga = Gs1/3 (v kg e1 /2 λ b d2 ν0 e2 е3 )1/2 - уравнение для Ga
rg0 / b = rs+2 [rss+ (S /N) rnd] – баланс 2 ветви по основн продукту
Gs Dg / δ + Gs2/3 v kg e1 / λ – G Dg / δ = 0 - уравнение для Gs
Sv= Gs2/3 (ce4 – be1 ) v kcaδ /3Dλ, - концентрация молекул основного продукта
Iv = Sv с/b, - концентрация побочного продукта
rs = Ga2d2 ν0 e2 е3 - скорость гетерогенного роста
rss = Sv Ds / δ - скорость гомогенного роста
ri = Iv 2/3v ki e4 / kse5 2λ - скорость соосаждения побочного продукта
dc= 3Sv d3 v τc kс, - размер кластера
C = 9Sv2d2 v τc kz - концентрация кластеров
rcd= СDn (dn / dc )7/2 / δ - скорость доставки кластеров к подложке
Notes: Из уравнений баланса выводятся стационарные значения концентраций продуктов и скоростей стадий процесса осаждения

## Slide 8: Показатели неоднородности осаждаемого слоя
Кi = (ri1+rin)/r - примесность
Кs = (rss+ rnd) / r - полиморфность
Кt1 = (rga – rad)/rga - неконформность при гетерог осаждении
Кt2 = rss /r – неконформность при гомоген осаждении
r =rs + ri1 +rss+ rnd – скорость роста слоя
rad= rdrga/(rga+rd) – скорость адсорбции с дифф
rd(cм-2с-1) =(Gaν0a2/zh2)e-Qdg/RTs – скорость поверхностной дифф
Notes: Показатели неоднородности определяются из отношений скоростей стадий к общей скорости роста слоя

## Slide 9: Исходные данные к расчетам
.
Notes: В исходных данных - условия процесса осаждения и кинетические характеристики реагентов

## Slide 10: Скорости ветвей гетерогенного и гомогенного роста (lg r- 1/см.кв. с) в зависимости от концентрации реагента (lgG - 1/cм куб)
Notes: Большое различие скоростей роста из TEOS и SiH4 (зел) обусловлено разницей адсорбционной способности реагентов (Q TEOS > Q SiH4 на 20-30 %). Для ТЕОS рост протекает преимущественно по гетерогенному механизму . Значительная скорость соосаждения H2O, для TEOS, связана с её стехиометрически большим образованием при окислении органики.

## Slide 11: Концентрации основного продукта (lgS- см-3), кластеров (lgС- см-3) и размера кластеров (lgdс -см) в зависимости от концентрации реагента (lgG-см-3)
Notes: Существенно более высокие значения S и dc для процессов из SiH4 обусловлены относительно низкой E SiH4 (8 -9 ккал/моль по сравнению с E TEOS (10-11 ккал/моль ). Подавляюще
более высокие значения С для SiH4 обусловлены квадратичной зависимостью зародышеобразования от S (I х S ≈ S х S)

## Slide 12: Показатели примесности (Ki ), полиморфности (Ks) и неконформности (Kt) в зависимости от концентрации реагента (lgG-1/см.куб)
.
Notes: Показатели примесности (Ki), полиморфности (Ks) и неконформности (Kt) слабо зависят от концентрации реагента (G, см-3), и зависят в основном от энергии активации и теплоты
адсорбции используемых реагентов , которые определяют характер роста слоя – гомогенный или гетерогенный. Слои из SiH4 полиморфны и неконформны (Кs и Кt - >>)

## Slide 13: Примесность . Содержание воды и гидроксильных групп по инфракрасным спектрам слоев SiO2 , осажденных из SiH4 (верхний спектр) и из TEOS (нижний).
Notes: Концентрация H2O для слоя из SiH4 составляет 2 % , для слоя из TEOS – 8% . ( Для снижения H2O применяется отжиг слоев ).

## Slide 14: Полиморфность. Структура слоев SiO2 ,осажденных из SiH4 (слева) , из TEOS (справа), х10 000.
Notes: Аморфный слой из SiH4 имеет сильно неоднородную структуру с вкраплениями кластеров размером до 600 А.
Структура слоя из TEOS более однородна, размер неоднородностей до 150А.

## Slide 15: Неконформность или конформность. Профили осажденных слоев SiO2 а) из SiH4 в гомогенном режиме, б) из TEOS – в гетерогенном
Notes: В гомогенном режиме (SiH4) скорость роста слоя определяется скоростью диффузии молекул SiO2 и SiH4. К выступающему углу массоподвод больше, и толщина больше.
В гетерогенном режиме (TEOS) скорость роста определяется кинетикой адсорбции и реакции на поверхности, - профиль конформный.

## Slide 16: Заключение
1. Разработанная модель, включающая кинетическую схему и аналитические выражения стадий осаждения из газовой фазы, позволяет оценить степень примесности, полиморфности и неконформности слоев по исходным данным о процессе и физико-химическим характеристиках прекурсоров.
2. Решающими факторами, влияющими на кинетику роста и характеристики слоев оксида кремния являются соотношение скоростей диффузии, адсорбции и химического превращения прекурсора на подложке и в пограничном слое.
3. Расчеты скоростей стадий процесса и характеристик слоев показали удовлетворительное соответствие модели экспериментальным данным.
4. Модель может быть принципиально применена для оценки и прогнозирования кинетики роста и качества различных типов слоев, осаждаемых из различных прекурсоров.

## Slide 17: Спасибо за внимание!