## Slide 1
IV Международная конференция
Литература
Потенциалы межатомного взаимодействия для изучения свойств кристаллических структур
Уварова О.В., Абгарян К.К., Бажанов Д.И., Уваров С.И.
МОСКВА
24-26 ОКТ
Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов
2022
Abgaryan K. K., Volodina O. V., Uvarov S. I. Mathematical modeling of point defect cluster formation in silicon based on molecular dynamic approach // Modern Electronic Materials. 2015. V. 1, N 3. P. 82—87
Abgaryan, K.K., Grevtsev, A.V. Parametric Identification of Tersoff Potential for Two-Component Materials.// Smart Innovation, Systems and Technologies, 2020, 173, стр. 257–268.
Jelinek B. et al. MEAM potential for Al, Si, Mg, Cu, and Fe alloys //APS Southeastern Section Meeting Abstracts. – 2010. – Т. 77. – С. MB. 003.
4. Lee B. J. et al. Second nearest-neighbor modified embedded atom method potentials for bcc transition metals //Physical Review B. – 2001. – Т. 64. – №. 18. – С. 184102.
5. Bangwei Z. et al. An analytic MEAM model for all BCC transition metals //Physica B: Condensed Matter. – 1999. – Т. 262. – №. 3-4. – С. 218-225.
Выбор потенциала межатомного взаимодействия для моделирования кристаллической структуры во многом зависит от строения моделируемой структуры. Необходимо подобрать потенциал, который будет верно воспроизводить поведение структуры и позволит рассчитать с высокой точностью основные характеристики структуры, такие как энергию, объемный модуль упругости, модуль сдвига и тд.
Так, с помощью потенциала Терсоффа хорошо моделируются полупроводниковые структуры с ковалентным типом связи, с кубическим типом решетки, например Si, C, Ge (Рисунок 1) [1,2]
Для описания структур металлов, таких как Al, Mg, Cu, с кристаллическими решетками hcp и fcc подходит потенциал MEAM [3]. Расчет энергии с помощью потенциала MEAM производится следующим образом:
где - - электронная плотность, - расстояние между атомами
Однако, было выявлено, что потенциал MEAM недостаточно хорошо описывает металлы, имеющие bcc структуру (Рисунок 2), такие как Fe, Cr, Mo, W, V, Nb и Ta. Это связано с достаточно близким расположением второго ряда соседствующих атомов, выстроенных вокруг рассматриваемой решетки.
Благодаря модифицированному потенциалу 2NN MEAM при расчете энергии учитывается воздействие второго ряда соседствующих атомов.
Расчет энергии с помощью модифицированного потенциала 2NN MEAM производится следующим образом [5]:
В рамках работы выполнен обзор потенциалов, подходящих для изучения свойств кристаллических структур, имеющих. Для моделирования полупроводниковых структур с кубической решеткой хорошо подходит потенциал Терсоффа. Для металлов, имеющих структуры hcp и fcc - потенциал MEAM. Для металлов, имеющих структуру bcc - модифицированный потенциал 2NN MEAM.
Рисунок 2. Структура bcc (объемноцентрированная решетка)
Рисунок 1. Алмазная структура Si