## Slide 1
Квантово-химический расчет энергетических характеристик легированного бором β-Ga2O3
Е.В. Окулич, В.И. Окулич, Д.И. Тетельбаум
Исследование модификации свойств бета-Ga2O3 ионами B+ представляется достаточно актуальной задачей. При этом наряду с экспериментальными методами исследования электрофизических свойств Ga2O3, легированного B+ методом ионной имплантации, представляет интерес оценка возможных конфигураций расположения атомов B в решётке оксида галлия, а также оценка энергетических барьеров при его возможном перемещении. Расчёты проводились методом DFT, использованном для расчёта энергетических параметров вакансии Ga [1] и диффузионных параметров различных примесей в оксиде галлия [2]. Расчёты проводились с использованием программного пакета Quantum Espresso [3] и псевдопотенциала UltraSoft (US) с энергией отсечки 25 Ry. Расчеты энергии кристаллического кластера β-Ga2O3 при вариации позиций единичного атома бора в решетке были проведены для трёх типов междоузлий. Определены координаты равновесных положений атома B, что позволило получить оценку энергии миграции бора по междоузельным каналам.
eokulich@nifti.unn.ru
Абстракт
Цель работы
Оценить энергетические характеристики возможных локальных конфигураций, возникающих при ионной имплантации В+ в оксид галлия
Результаты
Выводы
Литература
Исследование поддержано в рамках гранта
БРИКС РФФИ (19-57-80011).
1. A. Kyrtsos etc. // Physical Review. 2017. B 95. P. 245202.
2. R. Sharma etc. // J. Vac. Sci. Technol. 2021. A 39. P. 060801.
3. https://www.quantum-espresso.org/
Проведённые расчёты позволили получить модельное представление возможных конфигурациях внедрённого атома B в решётку β-Ga2O3 и оценить энергетические характеристики возможной диффузии. Полученные результаты могут быть использованы при интерпретации поведения B в экспериментах по его ионной имплантации в этот материал и постимплантационного отжига.
Параметры расчеты
Метод расчета – DFT
Программное обеспечение – Quantum Espresso
Потенциал - Ultrasoft с энергией отсечки 25 Ry
Исследуемый объект – кластер бета-Ga2O3 из 80 атомов
Расчеты проведены для 3х видов междоузлий (1, 21, 24)
Значение энергии структуры (в Ry) в зависимости от положения В/Ga в центре междоузлия, статический расчет (scf)
Кластер 79 атомов Ga2O3 + вакансия Ga + атом B/Ga в междоузлии
 | 21 | 24
B | -7055.42 | -7055.43
Ga | -7227.03 | -7226.69
2. Сравнение значений энергии структуры (в Ry) в зависимости от положения В/Ga в междоузлии/узле, статический расчет (scf)
Кластер 79 атомов Ga2O3 + Ga/B в узле + B/Ga в междоузлии
 | В в узле, Ga в междоузлии | Ga в узле, В в междоузлии
21 | -7233.05 | -7232.72
24 | -7233.63 | -7233.56
3. Статический расчет (scf) энергий структуры с наличием вакансии галлия
В в межд 21, вак Ga 21, Ga 21 в межд 24 | В в межд 24, вак Ga 24, Ga 24 в межд 21 | B в вак 21; Ga21 в межд 24 | B в вак 24; Ga24 в межд 21
-7232.11 | -7233.09 | -7232.56 | -7233.33
Вывод:
Энергия пары бор-вакансия не зависит от типа междоузлия в отличие от энергии пары галлий-вакансия
Вывод:
Конфигурация В в узле и Ga в междоузлии достаточно стабильна, но эта стабильность зависит от типа междоузлия.
Вывод:
Энергия этих конфигураций существенно зависит от типа междоузлия
4. Зависимость энергии миграции атома В вдоль центральной оси разных междоузлий, статический расчет (scf)
Chart: ΔЕ в точках центральной оси междоузлия 1 относительно локального минимума
| 4.6244519999999998 | 4.3161550000000002 | 4.0078579999999997 | 3.8537097999999999 | 3.6995619999999998 | 3.3912650000000002 | 3.0829680000000002 | 2.7746710000000001 | 2.4663740000000001 | 2.3122259999999999 | 2.1580780000000002 | 1.8497809999999999 | 1.5414840000000001
 | 3.6924 | 2.5648 | 0.40321 | 0 | 0.40321 | 2.5648 | 3.6925 | 2.5648 | 0.40325 | 3.7074e-05 | 0.40322 | 2.5648 | 3.6924
Chart: ΔЕ в точках центральной оси междоузлия 24 относительно локального минимума
| 1.5414840000000001 | 1.8497808 | 2.1580775999999999 | 2.4663743999999999 | 2.7746711999999998 | 3.0829679999999997 | 3.3912647999999996 | 3.6995615999999996 | 4.0078583999999999 | 4.3161551999999999 | 4.6244519999999998
 | 1.8758 | 1.5007 | 0.54612 | 2.8288e-05 | 0.50578 | 1.1289 | 0.50578 | 2.108e-05 | 0.54611 | 1.5007 | 1.8758
5. Расчеты геометрической оптимизации (OPT) для структуры 79 атомов + В в междоузлии
 | Координаты вакансии | До расчета координаты В | После расчета координаты В
1 | 1.54; 1.54; 1.79 | 2.4; 3; 2.8 | 2.08; 2.48; 1.97
21 | 0.14; 1.54; 7.5 | 1.79; 3.5; 6.03 | 1.52; 4.6; 5.8
24 | 3.43; 1.54; 6.9 | 4.9; 2.7; 5.5 | 4.3; 2.5; 5.7
Вывод:
Равновесное положение междоузельного атома В не совпадает с вакансией Ga