УДК 004.3:004.9

РАСЧЕТ СОСТАВА РАВНОВЕСНОЙ ПАРОВОЙ ФАЗЫ ПРИ ИСПАРЕНИИ ХАЛЬКОГЕНИДОВ КАДМИЯ И ЦИНКА В ОГРАНИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ

Стрельцов Никита Алексеевич, студент, streltzov.nikita@gmail.com,

Кобелева Светлана Петровна, к.ф.-м.н., доцент, kob@misis.ru,

Юрчук Сергей Юрьевич,  к.ф.-м.н., доцент, yurchuk60@mail.ru

Университет МИСИС, г. Москва

Аннотация: В работе анализируются результаты расчета состава равновесной паровой фазы численным методом на базе решения уравнения электронейтральности и уравнения испарения на примере достаточно хорошо известной системы СТД в CdTe. Валидизация работы программы проведена с использованием результатов расчета испарения CdTe с составом, соответствующим конгруэнтно испаряющемся при температуре 973 К и величиной 3,88 1016 см-3 избыточного теллура. Проведены расчеты температурной зависимости такого состава для соотношения объемов паровой и твердой фазы от 2 до 40. Показано, что конгруэнтно испаряющийся состав наблюдается при 973 К, что подтверждает правильность полученных решений.

Ключевые слова: халькогениды кадмия и цинка, область гомогенности, собственные точечные дефекты, отклонение от стехиометрии.

Введение

Полупроводниковые соединения группы АIIВVI, в частности халькогениды кадмия и цинка, широко используются в различных оптоэлектронных устройствах. Для большинства из них требуется материал с высоким удельным сопротивлением и, следовательно, с минимально возможной концентрацией собственных точечных дефектов (СТД). В связи с этим стоит вопрос об определении отклонения от стехиометрии в материале, причем наиболее оптимальным как с точки зрения последующего использования для выращивания соединений из перовой фазы, так и для непосредственного использования в оптоэлектронных устройствах, является состав, соответствующий минимальному общему давлению в паровой фазе. В [1] на примере CdTe было показано, что такие составы имеют и минимальную суммарную концентрацию дефектов и лежат внутри области гомогенности за пределами наиболее распространенных методов оценки отклонения от стехиометрии по количеству и составу материала, собранному в холодном конце измерительного устройства [2]. С другой стороны эти составы единственные, испаряющиеся конгруэнтно, т.е. измеряя состав паровой фазы к примеру по оптической плотности паров [3], можно точно идентифицировать наличие такого состава. В работе проведена валидизация программы расчета состава равновесной паровой фазы по методике, предложенной в [4] на базе модели СТД в CdTe, включающей дефекты Френкеля по обеим подрешеткам и нейтральный антиструктурный дефект TeCd.

Программа расчета равновесной паровой фазы

Программа, разработанная на языке Borland Delphi 7, позволяет рассчитывать концентрацию электронов и парциальные давления паров компонент в полупроводниковых соединениях AIIBVI (А — атомы кадмия или цинка; В – атомы халькогена (Te, S, Se)).

Расчеты проводили на основе решения системы уравнений электронейтральности и материального баланса [4].

Имеется система двух нелинейных уравнений с двумя неизвестными – n и PA. Поскольку константы квазихимических реакций, полученные из литературных источников, отличаются у различных авторов, предусмотрена возможность загрузки системы различных данных.

Решение системы уравнений проводили с помощью метода Зейделя, для которого в качестве начального приближения использовали результаты расчетов с помощью разработанной ранее программы решения уравнения электронейтральности при заданном давлении PA, где PA, в свою очередь, рассчитывается с помощью константы испарения. Программа позволяет проводить расчёты как при определенной температуре, так и температурные зависимости в заданном диапазоне.

Результаты расчетов

Для валидизации программы проведены расчеты температурной зависимости состава равновесной паровой фазы для модели дефектов, включающей дефекты Френкеля по обеим подрешеткам и нейтральный антиструктурный в CdTe. Величина  = -3,881016 см-3 соответствует конгруэнтно испаряющемуся составу при температуре получения материала 973 К. Расчеты проведены для отношения объемов паровой и твердой фазы от 2 до 40. Из рисунка видно, что конгруэнтно испаряющийся состав соответствует температуре испарения 973 К, с ростом  состав паровой фазы приближается к условию конгруэнтного испарения, что подтверждает правильность полученного решения.

Рис. 1. Температурная зависимость состава равновесной паровой фазы

Выводы

На примере анализа испарения CdTe подтверждено, что программа решения системы уравнений, описывающих испарение материала в замкнутый объем, подтверждена правильность программы решения системы. Данную программу можно использовать для анализа величины отклонения от стехиометрии в халькогенидах кадмия и цинка.

Список использованных источников

1. Кобелева С.П., Зуев А.С., Стрельцов  Н. А. Минимизация концентрации СТД в CdTe// Материалы V Международной конференции МММЭК2023, Москва, 23–25 октября 2023 г, с. 126-129.

2. Avetisov I., Mozhevitina E., Khomyakov A., Khanh T. Universal approach for nonstoichiometry determination in binary chemical compounds.// Crystall Reserch Technology, 2015, V 50(1): h ): 93—100 .

3. Brebric R.F., Strauss A.J. Partial pressures in equilibrium with group IV tellurides. I. Optical absorption method and results for PbTe. Journal of Chemical Physics. 1964; 40: 3230—3235

4. Кобелева С.  Определение отклонения от стехиометрии в широкозонных полупроводниковых соединениях АIIВVI по составу равновесной паровой фазы // Изв. ВУЗов. МЭТ, 2022. Т. 25, № 2. C. 107—114.

COMPOSITION OF THE EQUILIBRIUM VAPOR PHASE NUMERICAL CALCULATION IN THE CASE OF CADMIUM AND ZINC CHALCOGENIDES EVAPORATION IN A LIMITED VOLUME

Streltsov N. A., Kobeleva S.P., Yurchyk S.Yu.

Abstract: The results of the equilibrium vapor phase composition numerical calculations during avaporation of Cd and Zn chalcogenide are presentied. The program is based on the electroneutralyty and avaporation equiations solution. The defects model including Frenkel defects in both sublattices and neutral antisite defect are used for calculation of CdTe composition at 973 K. The validisation of the program was carried out using the results of calculating the evaporation of CdTe with a composition corresponding to congruently evaporating at a temperature of 973 K and a exess of Te in the solid state 3.88 1016 cm-3.

Keywords: cadmium and zinc chalcogenides, homogeneity region, intrinsic point defects, deviation from stoichiometry.