УДК 536.2.01,536.21

Определение вероятности зеркального отражения

упругих волн от шероховатой поверхности

Инь Фэй, аспирант,
 yinfei0426@outlook.com

Лю Шисян, аспирант

sxliu98@gmail.com

Хвесюк Владимир Иванович, д.т.н., профессор

khvesyuk@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Аннотация: Впервые предпринята теоретическая попытка определить вероятность зеркального отражения упругих волн   от шероховатой поверхности наноплёнок в баллистическом режиме теплопереноса вдоль плёнки. Этот параметр критически важен для оценки теплопроводности, однако теория этого явления пока отсутствует.

Ключевые слова: вероятность зеркального отражения, упругий волн, шероховатость, наноплёнка.

Введение

Параметр  был предложен Д. Займаном в 1960 году [1], но до сих пор не существует теории для его точного определения. Существует одна работа, в которой реализовано экспериментальное определение   в зависимости от длин волн, падающих на шероховатую поверхность [2]. Теоретические расчёты теплопроводности ограничиваются, как правило, заданием этой величины [3] без каких - либо соображений, основанных на учёте особенностей шероховатости поверхности и особенностей упругих волн.

Методология

Для определения параметра р необходима модель шероховатости, разработанная в [4,5], основанная на статистическом анализе, так как точное воспроизведение шероховатости невозможно. Анализ базируется на малых локальных наклонах шероховатости , что обеспечивается методом молекулярной эпитаксии, используемым при производстве наноструктур. Вводится функция распределения наклонов, чаще всего — функция Гаусса в форме:

Здесь  , где ,   средняя высота и средняя длина шероховатостей.

Рассматривается двумерная картина шероховатости плёнки при её сечении плоскостью, нормальной к поверхности вдоль оси плёнки. Введена система координат: Ox совпадает с осью плёнки, Oy — перпендикулярна ей. Анализируются процессы падения и отражения упругих волн для SH, SV, P волн. Зеркальное отражение происходит, когда угол отражения равен углу падения, измеряемым между траекториями и нормалью к оси плёнки. Условие зеркального отражения выполняется при соотношении средней длины шероховатости  и проекции длины волны на ось Ox:  , где  - угол падения волны.

Принимается, что отражение является зеркальным, если  . Введём граничное значение угла падения  , меньше которого зеркальное падение упругой волны невозможно: . При этом условии . Таким образом, волны, длины которых удовлетворяют условию  , а также волны, для которых , но  , не могут отражаться зеркально, то есть для них   .

При условии, что   доля волн, отражающихся зеркально от шероховатой поверхности, то есть  . Теперь рассмотрим возможность реальной оценки величины  .  Разделим все возможные волны на три части. Первая часть - волны, для которых выполняется условие:

Число этих волн равно .

Вторая часть упругих волн - волны, для которых выполняется условие:

И число этих волн равно .

Третья часть упругих волн - волны, падающие на поверхность под углами  и удовлетворяющие условию . Число этих волн равно  .

В ходе выполнения расчётов надо иметь в виду, что граничные значения  зависят от температуры. Поэтому результаты этих расчётов зависят от температуры.

Таким образом, получаем:

Выводы

В данной работе впервые дано определение вероятности зеркального отражения упругих волн от шероховатых поверхностей наноплёнок и получена формула для определения зависимости p от температуры.

Список использованных источников

1.	J.M. Ziman, “Electrons and Phonons” Oxford at the Clarendon Press (1960).

2.	Ravichandran N.K., Zhang H., Minnich A.J. Spectrally Resolved Specular Reflections of Thermal Phonons from Atomically Rough Surfaces // Phys. Rev. X. 2018. Vol. 8, № 4. P. 041004.

3.  Maldovan M. Micro to nano scale thermal energy conduction in semiconductor thin films // Journal of Applied Physics. 2011. Vol. 110, № 3. P. 034308.

4.  Bass F.G., Fuks I.M. Wave scattering from statistically rough surfaces.  Oxford ; New York: Pergamon Press, 1979. 527 p.

5. Barinov A.A., Khvesyuk V.I. Statistical model of phonon scattering on rough boundaries of nanostructures // J. Phys.: Conf. Ser. 2021. Vol. 2057, № 1. P. 012111.

DETERMINATION OF THE PROBABILITY OF SPECULAR REFLECTION

OF ELASTIC WAVES FROM A ROUGH SURFACE

F.Yin, S. Liu, V.I. Khesyuk

Abstract: For the first time, a theoretical attempt is made to determine the probability of mirror reflection of elastic waves from the rough surface of nanofilms in the ballistic regime of heat transfer along the film. This parameter is critically important for the estimation of thermal conductivity, but the theory of this phenomenon is still missing.

Key words: specular reflection probability, elastic wave, roughness, nanofilm.