## Slide 1
Численный расчет электрооптических свойств AIIIBV гетероструктр для создания фотонных интегральных схем
Панфилов А. С., Хазанова С. В., Бобров А. И., Горшков А. П.
VII Международная конференция
Литература
Yi Zhang, J. Gao, S. Qin et al. // Asymmetric Ge/SiGe coupled quantum well modulators // Nanophotonics, 2021
V. V. Zolotarev et al // Enhancement of the refractive index modulation in a modulator based on GaAs/AlGaAs quantum wells // Semiconductor Science Technol., 2019
МОСКВА
20-22 ОКТ
Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов
2025
Рис. 1. (а) Схема интегрального модулятора; (б) Распределение поля основной моды в волноводе; (в) Схема среза торца активной области модулятора, встроенного в pin-диод
Введение: Оптические системы связи обладают рядом преимуществ по сравнению с электронными, среди которых более высокая скорость передачи информации, однонаправленность потока информации, широкополосность и малое затухание сигнала. Амплитуда, фаза, частота и поляризация оптической несущей, а также любая комбинация вышеперечисленного могут быть использованы для кодирования и модуляции информационных сигналов. Для реализации подобных устройств могут быть использованы массивы полупроводниковых квантовых ям на основе материалов III – V. Принцип действия данных устройств основан на вариации коэффициента преломления под воздействием электрического поля, обусловленной квантово-размерным эффектом Штарка.
Рис. 3. Смоделированные спектры поглощения для структуры, изображённой в таблице
Таблица 1: Исследуемая структура | 
Толщина слоя | Описание слоя
50 нм | GaAs
4 нм | InxGa1-xAs x=0,19
4 нм | AlxGa1-xAs x=0,2
9,5 нм | InxGa1-xAs x=0,19
50 нм | GaAs
подложка | GaAs
Рис. 2. Экспериментальные спектры фототока структуры, изображённой в таблице
Рис. 3. Смоделированное изменение показателя преломления для исследуемой структуры на интересующих длинах волн
Вывод: Заметное изменение показателя преломления в требуемом диапазоне длин волн (1,5 мкм) позволяет использовать данные гетероструктуры в качестве активной среды для оптических интегральных схем. Предложенная схема позволяет существенно уменьшить полуволновое напряжение